Ниже в таблице приведены основные марки и характеристики резиновых смесей (сырой резины), используемые нами в производстве изделий. По желанию заказчика для производства могут быть использованы любые другие резиновые смеси.

| № | Марка смеси | Назначение смеси | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Твердость ед.шора | Темпер. Интервал роботоспособости | Условная прочность мпа (кгс/см2) не менее | Относительное удлинение при разрыве, % не менее |
| 1 | НО-68-1НТА | Формовые и шприцованные резиновые детали ограниченно подвижных и неподвижных соединений 38005166-98 | 55-67 | Воздух, масло, бензин, топливо от минус 55 до плюс 100 | 8,8(90) | 250 |
| 2 | ИРП-1346 НТА | Резинометаллические и резиновые амортизаторы ТУ 380051166-98 | 40-50 | Воздух От минус 60 До плюс 100 | 16,7(170) | 600 |
| 3 | 3508 НТА | Формовые резиновыеи резинометаллические детали, работающие при статической деформации ТУ 380051166-98 | 45-55 | Воздух -30 до +100 Масло АМГ-10 От -50 до +130 Топливо от -40 до +130 | 6,9(70) | 450 |
| 4 | 3825 НТА | Формовые резиновыеи резинометаллические детали, работающие при статической деформации ТУ 380051166-98 | 80-92 | Воздух, масло, бензин, топливо от -30 до +100 вода от +4 до +100 | 10,8(110) | 140 |
| 5 | 3826с НТА | Формовые резиновыеи резинометаллические детали, работающие при статической деформации ТУ 380051166-98 | 62-74 | Воздух, масло, бензин от -30 до +100 топливо от -40 до +100 | 8,8(90) | 350 |
| 6 | 4004 НТА | Формовые резиновыеи резинометаллические детали, работающие при статической деформации сжатия ТУ 380051166-98 | 72-84 | Воздух от -15 до +100 вода от +4 до +80 масло, бензин, топливо от -30 до +100 | 9,8(100) | 450 |
| 7 | 7 ИРП-1315 | Для изготовления амортизаторов силовых деталей, работоспособных в среде воздуха и в контакте с водой, слабыми растворами кислот и щелочей, гр. 6-1б-19 ТУ 2512-046-00152081-2003 | 50-70 | От -30 до +70 | 3,9(40) | 200 |
| 8 | 6252 | Для изготовление изделий повышенной износостойкости для воздуха , гр.7-1б-15 ТУ 2512-046-00152081-2003 | 55-75 | От -40 до +70 | 15,6(160) | 400 |
| 9 | 199 | Для различных уплотнительных и других изделий , работоспособных в среде воздуха и воды, слабых кислот и щелочей об долей не более 20% (кроме уксусной и азотной кислот); перекиси водорода гр. 1б-10 ТУ 2512-046-00152081-2003 | 50-70 | От -30 до +70 | 3,9(40) | 200 |
| 10 | 6429 | Для различных уплотнительных и других изделий , работоспособных в среде воздуха и воды, слабых кислот и щелочей об долей не более 20% (кроме уксусной и азотной кислот); перекиси водорода гр. 1б-10 ТУ 2512-046-00152081-2003 | 50-70 | От -30 до +70 | 3,9(40) | 200 |
| 11 | 6620 | Для изготовления амортизаторов силовых деталей, работоспособных в среде воздуха и в контакте с водой, слабыми растворами кислот и щелочей, гр. 6-1б-21 ТУ 2512-046-00152081-2003 | 50-70 | От -30 до +70 | 9,8(100) | 350 |
| 12 | 6824 | Для промышленно-бытовых издлий, гр12-2б-3 Ту 2512-046-00152081-2003 | 55-75 | От -15 до +100 | 3,9(40) | 200 |
| 13 | 6А-1 | Гр. 12-2а-3 ТУ 2512-046-00152081-2003 | 36-65 | От -15 до +100 | 1,9(40) | 200 |
| 14 | 4004 | Уплотнительное и другие изделтя, работающие в контакте с маслами и топливами, гр.3-3в-4 ТУ 2512-046-00152081-2003 | 65-95 | От -15 до +125 | 7,8(80) 3,9(40) | 100 300 |
| 15 | 51-2062 | Смеси электроизоляционные, гр. 8б-31 ТУ 2512-046-00152081-2003 | 50-65 | От -50 до +70 | 4,4(45) | 300 |
| 16 | 51-3050 пищевая | Гр.7-2а-3 ТУ 2512-046-00152081-2003 | 50-65 | От -15 до +100 | 1,9(20) | 200 |
| 17 | 7462 (протект) | Для различных уплотнительных и других изделий , работоспособных в среде воздуха и воды, слабых кислот и щелочей, долей не более 20% (кроме уксусной и азотной кислот); перекиси водорода гр. 1а-11 ТУ 2512-046-00152081-2003 | 35-65 | От -30 до +90 | 3,4(35) | 300 |
| 18 | 7в-14 | Уплотнительные и другие изделия, работающие в контакте с маслами и топливами, гр.3-2в-17 ТУ 2512-046-00152081-2003 | 60-90 | От -45 до +100 | 6,4(65) | 100 |
| 19 | НО-68-1 | Уплотнительные и другие изделия, работающие в контакте с маслами и топливами, гр.3-1б-23 ТУ 2512-046-00152081-2003 | 50-70 | От -50 до +100 | 7,8(80) | 150 |